ENCOFRADOS VERTICALES

PUNTALES 	Y	TABLEROS

SOLUCIONES SENCILLAS 	A LOS 	TRABAJOS 	MÁS 	COMPLEJOS.

TABLEROS

ENCOFRA dispone de tableros tricapa, fabricados con conífera seleccionada de abeto y pino, en una amplia gama de medidas y tamaños. Su estabilidad dimensional, su planitud y su alta resistencia a la flexión, lo convierten en un ele- mento fiable y seguro en obra, que proporciona un óptimo acabado, uniforme en la superficie de hormigón.

Nuestros tableros se confeccionan con tres estra- tos contrapeados de madera. El grosor total alcan- za 27 mm., (7+13+7), con disposición de la capa central en sentido transversal.

Esta forma de ensamblar las capas del tablero, le proporcionan una gran resistencia a la flexión, 45,9 N/mm2, y un módulo de elasticidad longitudinal de 14.735 N/mm2.

El tablero se lamina por encolado a alta presión y temperatura entre sus capas, superando las más exigentes pruebas que aseguran la calidad final del

Capas de fabricación del tablero.

Puntales de apoyo montados en Sistema 2000

producto. No se utilizan grapas de sujeción al table- ro, lo que reduce el riesgo de deslizamientos peligro- sos en el apoyo. Las capas exteriores llevan aplica- do un tratamiento anti-humedad y anti-alcali mela- mínico de 120 gr/m2.

El secado es computerizado, esto nos garantiza un grado de humedad del 12%.

Todos estos procesos aseguran gran firmeza y resis- tencia a cambios bruscos de humedad y temperatura.

Distribución de Cargas.

F mm.

Disposición transversal en capa central.

ESPECIFICACIONES DE LOS TABLEROS

LONGITUD: 970, 1000, 1970, 2000 MM.

ANCHO: 500 MM. ESPESOR: 27 MM. PESO: 13 KG/M2.

EMBALAJE: PAQUETES DE 80 UDS.

mixto de cubeta y tablero.

5.0

L = 1,00 m.

L = 0,83 m.

Flecha (F) por carga aplicada (P) según dis-

tancia entre apoyos (L) de tablero de 27 mm.

4.0

L = 0,75 m.

L

P

F

L

3.0

2.0

1.0

L = 0,63 m.

L = 0,50 m.

LOSA

cm.

20 30

CARGA

kN/m2

7

10

P	Estos datos son orientativos y no

10 	20 	30 	40 	kN/m2 	representan compromiso contractual.

Ligereza y gran durabilidad. Excelentes acabados.

Soluciones sencillas a los trabajos más complejos.

PUNTALES

Los puntales telescópicos de Encofra son altamente resistentes, ligeros y de sencilla regulación.

La fabricación robotizada mediante procesos completamente automatizados, la utilización de las últimas técnicas de recubrimiento con pintura epoxi (en polvo y polimerizado al horno) y los exigentes controles de calidad en la línea de fabricación nos proporcionan un excelente producto.

Almacenaje de puntales telescópicos. 	Puntales aplicados en Sistema 2000. 	Puntales dispuestos para su transporte.

Nuestros puntales están disponibles en diversas medidas, para ajustarse mejor a sus necesidades. Pasador en forma de G Ø12 mm. cincado que evita la corrosión. Su rosca engrasada, impide la obs- trucción del recorrido de la tuerca gracias a su especial diseño. La arandela cincada ayuda a prote- ger el interior de la rosca. Las placas base tienen una medida de 125 x 125 x 3,5 mm. de chapa tro- quelada con estampaciones de refuerzo.

Especificaciones de los Elementos.

Cód.

Pieza

DESCRIPCIÓN

PESO

kg.

L1

m.

L2

m.

L0

m.

d/mm

•

D/mm

•

RT

kg/mm2

•d

1001

1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012

Puntal 0,80 - 1,25 m.

Puntal 1,10 - 1,70 m. Puntal 1,75 - 3,00 m.

Puntal 1,75 - 3,00 m. (asas) Puntal 2,20 - 4,00 m.

Puntal 2,20 - 4,00 m. (asas) Puntal 3,50 - 5,10 m.

Arandela puntal Pasador puntal

Pasador puntal 5 m. Arandela puntal 5 m.

Placa puntal

4,4

5,5 7,3 7,3

10,6 10,6 15,0

0,1 0,2 0,2 0,3 0,3

0,793

1,090 1,527 1,527 2,193 2,193 3,302

0,628

0,922 1,700 1,700 2,071 2,071 2,068

0,241

0,381 0,280 0,280 0,396 0,396 0,392

42

42 42 42 42 42 42

x

xxxxxx

1,8

1,8 1,8 1,8 2,0 2,0 2,0

48

48 48 48 48 48 55

x

xxxxxx

1,8

1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 2,0

44

44 44 44 44 44 44

L2

L1

L0

•D

Carga de rotura en kg. 	Para Cargas de Uso (C.U.) dividir estas Cargas de Rotura (C.R.) por el Coeficiente de Seguridad oportuno para cada uno. Este Coeficiente de Seguridad será siempre superior a 2.

Altura 	MODELOS

(mm.) 	0,80 - 1,25 m. 	1,10 - 1,70 m. 	1,75 - 3,00 m. 	2,20 - 4,00 m. 	3,50 - 5,10 m.

800 	3780

1100 	3780 	5300

1250 	3780

1700 	3120

1750 	3800

2060 	3800

2200 	3800

2370 	2800

2600

2680 	2260

2750 	3800 3000 	2000

3150 	3300

3500 	3000

3550 	2400

3900 	2300

4000 	1550

4400 	1900

4800 	1300

5100 	1100

E.S.T Mohammed Ahmad Al Attiah Al Ghamdi  for Trading & Contracting

Baha - Jeddah

GSM : 0594360724

marwayfagroup@hotmail.com

PUNTALES Y TABLEROS